SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

D.04.08.00

WYRÓWNANIE  NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

MASĄ  MINERALNO-BITUMICZNĄ W/G PN

Wielgie 2006

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji.

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania   dotyczące   wykonywania   i  odbioru  robót związanych  z  wyrównaniem  poprzecznym  i podłużnym  nawierzchni bitumicznych  mieszanką mineralno - bitumiczną  wg PN-S-96025 w ilości  75  kg/m2 , zgodnie z lokalizacją przedstawioną  w kosztorysie ofertowym.  Droga gminna Witkowo  - Nowa Wieś  od km 1 + 712  do km 2 + 712 na długości  1,000 km

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania  poprzecznego i podłużnego istniejącej  nawierzchni bitumicznej pod pojedyncze powierzchniowe utrwalenie .

1.4. Podstawowe określenia .

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami nadzoru Urzędu Gminy w Wielgiem.

2. Materiały

2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się   kruszywa  łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-B-11112/96.

2.3. Wypełniacz

Do produkcji mas bitumicznych należy stosować wypełniacz kamienny odpowiadający wymaganiom PN-61/S/-96504.

2.4. Lepiszcza

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych i wbudowywanych na  gorąco dla ruchu średniego należy stosować asfalt drogowy  D 70 .

Niniejsza    SST   uwzględnia   tylko   lepiszcza   aktualnie produkowane i dostępne w kraju. Zastosowanie     innych lepiszczy może  mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa  dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.

Do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  objętych  niniejszą SST należy  stosować asfalty  drogowe  rodzaju  D 70  wg normy  PN-65/C-96170 .

2.5.  Mieszanka mineralno-asfaltowa otaczana na gorąco  wg PN-S-96025.

Wymagania  dla  mieszanki  mineralno-bitumicznej  otaczanej na gorąco  wg PN-S-96025.

3.   Sprzęt.

Roboty wymienione w punkcie 1.1. należy wykonać mechanicznie sprawnym technicznie sprzętem takim jak:

- wytwórnia stacjonarna /otaczarka/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wy-

twarzania  mieszanek  mineralno – asfaltowych o wydajności 30 Mg/h,

- układarka do rozkładania masy mineralno-bitumicznej wyposażona w automatyczne sterowanie oraz płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania,

- walce stalowe gładkie statyczne lub wibracyjne,

- walec ogumiony,

- środki transportowe.

4.   Transport .

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

a) czas  transportu  nie  powinien  przekraczać jednej godziny (około 50 km),

b) samochody powinny być dużej ładowności  tj. min. 10 ton,

- powierzchnię   wewnętrzną  skrzyni  wywrotek  przed  załadunkiem należy  spryskać  w  niezbędnej  ilości  środkiem zapobiegającym  przyklejaniu się mieszanki,

- samochody  muszą  być  wyposażone  w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w  czasie transportu,

- Wykonanie robót.

  - Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania profilu masą mineral-

no - asfaltową .

Przed przystąpieniem do wykonywania  wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D. 04.03.01   „ Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej”

  - Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej pod pojedyncze

powierzchniowe utrwalenie.

    - Warunki ogólne.

Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną.

Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą musi się odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych,    tj. przy suchej i ciepłej pogodzie  w temperaturze powyżej + 10 st. C. Wyjątkowo za zgodą Inżyniera może być wykonane w temperaturze powyżej +5 st. C . Zabrania się układania  mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

  - Układanie.

Układarkę należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.  Układanie masy mineralno-bitumicznej  musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2-4 m/min.  Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku stale znajdowała się mieszanka.

5.4. Zagęszczanie  masy mineralno-bitumicznej.

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury masy. Początkowa  temperatura  masy  w    czasie  zagęszczania  powinna wynosić nie mniej niż: 125o C - dla asfaltu D70.

6.   Kontrola jakości robót.

6.1. Warunki ogólne.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotow. poprzez etap budowy (produkcję i wbudowanie masy) aż do badań końcowych jakości wykonanego wyrównania istniejącej nawierzchni.

  - Badania masy mineralno-bitumicznej w czasie produkcji.

W czasie produkcji należy kontrolować :

- sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,

- temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzinę,

- skład granulometryczny masy mineralno-bitumicznej raz dziennie,

- skład  masy mineralno-bitumicznej o przez wykonanie ekstrakcji,

Ekstrakcję masy mineralno-bitumicznej  należy wykonać minimum raz dziennie . Próbki należy pobierać w miejscu wbudowania masy  po rozłożeniu przez układarkę. Część próbki o masie 100 gramów przeznaczona jest do ekstrakcji, część do wykonania wzorcowych próbek Marshalla. W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu, pozostałe kruszywo zostaje przesiane w celu kontroli składu granulometrycznego.  Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza podano w punkcie 2. (materiały).  Wykonanie wzorcowych próbek wg Marshalla dokonuje się w cylindrze przez dwukrotne ubijanie znormalizowanych ubijakiem w ilości  75 razy.  Zagęszczanie próbek należy dokonywać w najwyższej temperaturze zagęszczenia  nawierzchni.  Należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia:

- gęstości pozornej,

- stabilności i odkształcenia.

Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN-70/8931-09.

6.3.  Badanie masy mineralno-bitumicznej w czasie układania.

W czasie układania warstwy wyrównawczej należy kontrolować:

- sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej,

- grubości i jednorodności układanej warstwy, minimalna grubość warstwy 2 cm,

- prawidłowość przebiegu wałowania,

- temperaturę zagęszczanej mieszanki, która dla asfaltu D 70 powinna zawierać się w granicach od 140 do 115 st. C,

Temperaturę masy mineralno-bitumicznej  należy badać w sposób ciągły począwszy od chwili załadowania do układarki , po jej rozłożenie w czasie wałowania . Wyniki pomiarów powinny zostać w specjalnym zeszycie z podaniem   z  podaniem lokalizacji robót.

  - Badania i pomiary wykonanego profilowania.

6.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanego profilowania.

Wykonana warstwa powinna mieć barwę jednolitą , bez miejsc przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.2. Sprawdzenie szerokości wykonanego profilowania.

Dopuszczalne szerokości wykonanej warstwy od szerokości projektowanej nie

powinny przekraczać +/- 5 cm.

6.4.3. Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku podłużnym.

### Odchylenia profilu podłużnego od linii zerowej wykazane na wykresie

planografu lub określone jako prześwity między nawierzchnią i czterometrową

łatą,  mierzone  co 30 m nie powinny przekraczać wartości  12 mm .  Wartości

odchyleń nie powinny przekraczać 1,5-krotnej wartości odchyleń dopuszczal

nych.

6.4.4. Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku poprzecznym.

Spadki poprzeczne należy sprawdzać łatą profilową położoną prostopadle do

osi drogi :

- na prostej 10 razy na 1 km,

- na łuku w 3 miejscach  PŁ, ŚŁ, KŁ.

Dopuszczalne odchyłki  (wysokość szczelin pomiędzy powierzchnią sprawdzanej warstwy a łatą profilową)   nie mogą przekraczać 0,5%  spadków projektowanych.

7.   Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  jest  1  Mg  wbudowanej  masy  (elementem składowym 1 Mg masy jest 1 m2    wykonanego wyrównania  istn. nawierzchni). Obmiar  robót  polega  na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu   rzeczywistej ilości wbudowanej masy.

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera.

8.   Odbiór robót.

Odbiór  robót związany z wyrównaniem istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną  wg  PN-S-96025  dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór   jest   przeprowadzony   na   podstawie  wyników  badań laboratoryjnych opisanych w kontroli jakości robót.

Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek   bez hamowania postępu robót. Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie  ustalonym z  Inżynierem. Przed   zgłoszeniem   robót   do   odbioru   należy  zebrać  i uporządkować    wszystkie  wyniki  badań  i pomiary. W przypadku wątpliwości  co  do  jakości robót, Wykonawca w   porozumieniu z Inżynierem   wykonuje   dodatkowe  badania  laboratoryjne  lub  pomiary uzupełniające.

9.   Podstawa płatności.

Płatność  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych według punktu 7, zgodnie z   obmiarem, po odbiorze robót.

Cena   wykonanego   wyrównania istniejącej nawierzchni   masą mineralno-bitumiczną średnioziarnistą  wg PN-S-96025  obejmuje ustalenia ogólne zawarte w niniejszej SST oraz:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- opracowanie recept ,

- wyprodukowanie masy mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport masy na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

- rozłożenie masy,

- zagęszczenie oraz prowadzenie badań laboratoryjnych, wymaganych przez Specyfikacje techniczną .

10.   Przepisy związane

10.1. Normy

- PN-S-96025

Nawierzchnie asfaltowe.

- PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń  obcych.

- PN-B-06714-13

Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

- PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

- PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

- PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

- PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.

- PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

- PN-C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

12.Inne dokumenty

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM 1999.

14.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych, realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich . GDDP, Warszawa 1989 r. z późniejszymi zmianami.